10000 방수공사

10130 CRS-LEE COAT 무기질 탄성도막방수

2005.10.01. Rev.0 네영관-01-02-12

(LEE-03 비노출공법)

1. 일반사항

1.1 적용 범위

콘크리트 신축 구조물의 지붕, 지하바닥, 지상 노출바닥, 옥상 보수, 수영장, 화장실	등에 시공하는 경우에 적용하고 시방에 명시되지 않은 부분은 도면을 참조한다.

1.2 관련시방

공사와 관련이 있는 사항 중 본 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 건교부 표준시방서

의 해당사항에 따른다.

1.3 참조도서

다음 규준은 본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고  있는	것으로 본다.

1.3.1 한국 산업 규격 (KS)

가. KS F 4919 - 시멘트 혼입 폴리머계 방수재

나. KS L 5207 - 공시체 만드는 법

다. KS F 4001 - 콘크리트 시험용 밑판

라. KS F 4716 - 시험용 밑판 제작 방법

마. KS F 3211 - 시험편 제작 방법

1.4 제출물

1.4.1 시공계획서

가. 세부공정계획서

나. 시공 상태 검측 계획서

다. 품질관리 계획서(시공순서 및 방법, 자재관리, 작업환경, 보양 및 보수방법, 방수

배합비에 관한 특기사항, 품질보증기간, 관리시험계획)

1.4.2 시공상세도면

치켜올림, 감아내림, 오목모서리, 볼록모서리, 신축줄눈, 이음타설부, 드레인 주위, 파           라펫(PARAPET)주위, 고정철물주위 및 설비배관 관통부 주위의 부분처리 방법이 포함된           방수시공상세도

1.4.3 시공확인서

시공자는 사전에 견본시공을 한 후 제품 적용에 대한 적합성 여부를 확인한 후 서명날           인한 견본시공 보고서를 발주자 대리인에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.5 자격

1.5.1 본 시방에 적용된 자재는 국산제품이어야 한다.

1.5.2 본 시방에 명기되지 않는 사항은 관련시방서 및 제조사의 해석에 따른다.

1.5.3 방수공사 시공은 특기시방에 명시된 제조사로 하여금 시공토록하여 책임시공이 될                수 있도록 하며, 시공전에 감리, 감독관의 승인을 득한다.

1.5.4 본 시방에 명기된 제품은 KS F 4919 규정에 적합한 제품이다.

1.6 견본 시공

1.6.1 발주자 대리인의 요청시 지정하는 위치에 견본 시공을 하여 발주자 대리인의 승인을

받는다.

1.6.2 견본 시공 부위는 당해 공사에 적합한 판정이 있을 경우 시공물의 일부분으로 간주               한다.

1.7 운송, 보관 및 취급

1.7.1 보관

본 제품은 완제품으로 현장에 공급되며 영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기	및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될	경우 품질의 변화가 발생되지 않도록 바닥의 통풍을 고려하여 목재깔판을 사용, 습기가	포장재료에 닿지 않도록 하여 보관한다.

1.7.2 취급

재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관하고 운반 및 취            급 시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의하고 손상된 자재나 유효기간이 지난 것            은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

1.7.3 환경조건

방수층 시공을 할 때 시공전 24시간 주위 기온이 4℃이상이며 또한 방수제 제조업자의

제품자료에 의한 경화시간동안 4℃이상의 기온이 지속될 것이 예상될 때 시공한다.

2. 제  품

2.1 제품의 개요

CRS-LEE COAT는 기존 방수공법의 단점을 보완한 무기질 탄성도막 방수재료로서 콘크리	트, 조적, 미장면은 물론 시멘트계 표면에 강력한 접착력을 확고히 하고 탄성과 신축력이	뛰어나 인장강도, 내충격성 등의 기계적 강도나 내흡수성이 우수한 제품으로서 내방수 공	법과 외방수 공법을 동시에 적용하고 수압에도 견딜 수 있도록 제조된 특수 신소재 무기질	탄성도막 방수제이다.

2.2 방수 재료 및 특성

품 명	규 격	내 용 량
LEE-COAT 에멀젼	CRS-800	18L
LEE-COAT 파우더	CRS-810	14KG

2.3 제품 특성

CRS-LEE COAT는 특수 신소재 아크릴 에멀젼과 수경성 분체와의 조합에 의한 고성능 탄	성몰탈이다.

탄성, 내수성, 밀착성이 우수한 내구성이 있는 방수층을 형성한다.

2.3.1 탄성 - 도막은 탄성이 풍부하여 하지균열에 의한 피로굴곡의 염려가 없어 우수한 방                     수 성능을 유지한다.

2.3.2 밀착성 - 고성능 프라이머와의 조합에 의해 몰탈, 철판, 타일 등 각종 하지에 우수                        한 밀착성을 발휘한다.

2.3.3 내수, 내온수성 - 자기 가교성 특수 아크릴의 효과에 의해 내수성, 내온수성, 내알                                카 리성에 우수한 성능을 발휘한다.

2.3.4 내후성  - 자기 가교성 특수 아크릴의 장점과 무기 분체의 움직임에 의해 자외선이                         나 대기 오염으로부터 구조물을 보호한다.

2.3.5 시공성 - 액체와 분체 셋트로 되어있고 조합이 간단하여 정확하다. 또한 믹싱후의                         가 사 시간도 길고 방수비, 흙손에 의한 수작업 및 기계, 후끼에 의한 시                        공 등 작업성이 양호하다.

2.3.6 안전성 - 제품 자체가 수성 에멀젼이기 때문에 독성, 인화성이 전혀 없어 밀폐 장소                       에서의 작업이 안전하며 또한 수질에 미치는 영향이 없어 음료수조에도 사                       용이 가능하다.

2.3.7 영구적인 방수성 - 특수 신소재 아크릴에멀젼을 사용함으로서 방수도막에 수밀성을                                 부여하며 우수한 방수 체제의 특성을 확보한다.

2.3.8 내방수와 외방수 공법을 동시에 적용 가능한 특수신소재 무기질 탄성 도막 방수제이              다.

2.4 제품 용도

2.4.1 건축물의 지하층 및 옥상, 구조물의 방수

2.4.2 토목 구조물의 콘크리트 방수

2.4.3 물탱크, 수영장, 사우나, 폐수처리장

2.4.4 지하차로 및 터널

2.4.5 공항활주로 보수

2.4.6 도로의 보수 및 방수

2.4.7 교량상판, 관개수로의 보수 및 방수

2.4.8 싸이로, 댐, 해양구조물의 보수 및 방수

2.4.9 기타 콘크리트 관련 구조물의 보호 및 방수

3. 시  공

3.1 시공 일반

3.1.1 바탕면 처리

가. 시공할 면은 먼지, 기름, 오물 등을 물청소로 깨끗이 한다.

나. 죠인트 요철부위 등의 결함 요소를 균일하게 보수 처리하고 지붕, 슬라브 면은 구               배를 잘 잡는다.

3.1.2 배합

가. 배합비는 에멀젼(CRS-800) 1캔(18L) 에 물 2L를 부어 배합하고 무기질파우더

(CRS-810) 1포(14kg)를 천천히 투입한다.

나. 충분히 교반하되 고속 믹서는 기포를 생성시킬 수 있으므로 주의해야 한다.

다. 프라이머는 같은 재료로 사용하고 물의 양을 25～30배 정도로 더 첨가하여 묽은 반

죽으로 만들어 도포한다.

3.2 시공 순서

3.2.1 바탕정리

3.2.2 프라이머 도포 : 0.3㎏

3.2.3 밑바름 도포 (CRS-LEE COAT) : 0.7㎏

3.2.4 윗바름 도포 (CRS-LEE COAT) : 1㎏

3.2.5 보호몰탈 (별도)

3.3 시공 방법

3.3.1 프라이머 도포 후 밑바름(1차) 시공시 바탕면은 습윤상태를 유지시키고 매우 건조하              거나 직사광선은 되도록 피해야 한다. 또한 5℃이하에서는 시공을 금지한다.

3.3.2 흙손, 솔 또는 방수용 비등을 이용하되 방수공법의 종류에 따라 밑바름, 윗바름의                두께를 조절하여 시공한다.

3.3.3 윗바름 도포는 밑바름 도포가 완전히 경화가 되었거나, 도막형성이 완료된 후 실시               하되도포방향을 서로 엇갈리게 시공한다. (약3～4시간)

3.3.4 도막은 콘크리트 표면의 큰 기공도 충분히 충진시키므로 도포 후 별도의 표면보수를	생략할 수 있다.

3.3.5 배합된 제품 가사 시간은 2시간 이내에 모두 사용해야 한다.

3.4 양생

3.4.1 도막에 별도의 습윤처리는 필요하지 않으나 급격한 건조나 직사광선은 도막 불량의               원인이 될 수 있으므로 서서히 양생시키는 것이 바람직하다.

3.4.2 시공 후 10시간 이내에 비의 노출을 억제하고, 또한 한냉시 도막이 동결하지 않도록	보호해야 한다.

3.5 주의사항

3.5.1 시공전 바탕면은 이물질 등이 없고 평탄한 조건으로 구배를 잘 잡아야 한다

3.5.2 우천시 시공은 절대 금하며 기온 5℃이하로 떨어지거나 25℃이상의 직사광선에서는               노출을 억제해야 한다.

3.5.3 시공 후 시공장비는 건조되기 전 즉시 물로 세척하여 보관한다.

3.5.4 제품은 화학적으로 안전하지만 노출된 피부는 작업 후 깨끗이 세척해야 한다.