10000 방수공사

10190 시멘트 액체방수 (1종)

1. 방 수 제

1.1 방수효과가 확실하고  산. 알카리 등에 적용되지 않고 내구성이 있는 것으로 한다.

1.2 모체의 응결 및 경화, 균열, 강도 저하 등의 영향이 미치지 않는 것으로 한다.

1.3 철재를 부식시키지 않는 것으로 한다.

1.4 모르터 및 콘크리트에 시공이 용이하고 부착력이 좋은 것으로 한다.

2. 방수층 공정

방수층의 시공회수는 도면 또는 특기 시방에 따르고, 특기시방에 정한바가 없을 때에는 방수     층 공정표에 따른다.

2.1 방수 시멘트 풀 솔칠 (시멘트 : 물 : 방수제 = 2 : 4 : 1)

2.2 방수용액 침투 (물 : 방수제 = 8:1)

2.3 방수 시멘트 풀 솔칠 (시멘트 : 물 : 방수제 = 2 : 4 : 1)

2.4 방수모르터 바름 (시멘트 : 모래 : 물  : 방수제 = 2.5 : 5 : 4 : 1)

2.5 방수 시멘트 풀 솔칠 (시멘트 : 물 : 방수제 = 2 : 4 : 1)

2.6 방수용액 침투 (물 : 방수제 = 8:1)

2.7 방수 시멘트 풀 솔칠 (시멘트 : 물 : 방수제 = 2 : 4 : 1)

2.8 방수모르터 바름 (시멘트 : 모래 : 물  : 방수제 = 2.5 : 5 : 4 : 1)

3. 방수층 두께

바름 두께는 도면 또는 특기 시방에 따르고, 도면 또는 특기 시방에 정한바가 없을 때에는

벽체는 6～9M/M 바닥은 10～12M/M 표준으로 한다.

4. 바탕 처리

4.1 바탕면에 부착된 흙, 먼지, 모래, 자갈 및 레이턴스 등은 정 와이어 브러시 또는 솔 등          으로 제거하고 지푸라기, 못 및 철선 등이 모체에 깊이 박힌 부분은 충분한 깊이까지 파          낸다.

4.2 모체에 건조 균열이 진행 중이라고 인정되는 곳 또는 방수층에 결함이 생길 우려가 있는	부분에 대해서는 담당원과 협의하여 대책을 강구한다.

4.3 바탕 처리 후 물로 깨끗이 청소한 다음 건조한 후 방수공사를 실시한다.

5. 시멘트 방수제 처리방법

시멘트 방수재는 아래 3종의 방법으로 처리한다.

5.1 방수 용액  도포  : 물에 방수제를 넣어 희석 또는 용해한 방수 용액을 모체 또는 밑                                거름층에 도포시킨다.

5.2 방수 시멘트 풀칠 : 시멘트, 방수제 및 물을 배합 반죽한 방수 시멘트 풀을 모체 또는                                밑거름층에 칠한다.

5.3 방수 모르터 바름  : 시멘트, 모래, 방수제 및 물을 배합하여 모체 또는 밑바름층에                                   바른다.

6. 기타 사항

6.1 0℃ 이하나 시공면이 강우와 접촉 될시는 시공은 하지 아니 한다.

6.2 방수용 각재료의 배합은 기온, 습도의 차에 따라 배합비를 조절해야 한다.

7. 보  양

방수 공사중 또는 그 전.후에는 기온, 일사, 습기 등에 주의하고 급격한 영향을 받지 않게 보    양하며, 방수공사 도중 또는 완료 후에는 그 위를 보행하거나 기물을 적재하지 않고	또    한 충격,진동 등을 주지 않아야 한다.