10000 방수공사

10080 침투식 액체방수 공사

1. 일반사항

1.1 적용 범위

본 시방서는 콘크리트 구조체 표면에 미장 또는 도포하여 방수층을 형성하기 위해, 시멘	모르타르 또는 시멘트 풀에 혼입하여 사용하는 침투식 액체형 방수재에 대하여 규정한다.

1.2 참조도서

본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1 한국 산업 규격 (KS)

가. KS F 2451 - 건축용 시멘트 방수재 시험 방법

나. KS F 4925 - 시멘트 액체형 방수재

1.3 제출물

1.3.1 시공계획서

가. 세부공정계획서

나. 시공 상태 검측 계획서

다. 품질관리 계획서(시공순서 및 방법, 자재관리, 작업환경, 보양 및 보수방법, 방수

배합비에 관한 특기사항, 품질보증기간, 관리시험계획)

1.3.2 제품자료

가. 액체방수제 물성, 특성

나. 방수재 제조업자 특기시방서

1.4 자격

가. 본 시방에 적용된 자재는 국산품이어야 한다.

나. 본 시방에 명기되지 않는 사항은 관련시방서 및 제조사의 해석에 따른다.

다. 방수공사 시공은 특기시방에 명시된 제조사로 하여금 시공토록하여 책임시공이 될수	있도록 하며, 시공전에 감리, 감독관의 승인을 득한다.

라. 본 시방에 명기된 제품은 KS F 4925 규정에 적합한 제품이다.

1.5 견본시공

가. 발주자 대리인의 요청시 지정하는 위치에 견본 시공을 하여 발주자 대리인의 승인을              받는다.

나. 견본시공 부위는 당해 공사에 적합한 판정이 있을 경우 시공물의 일부분으로 간주한다

1.6 운송, 보관 및 취급

가. 보관

본 제품은 완제품으로 현장에 공급되며 영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기	및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될	경우 품질의 변화가 발생되지 않도록 바닥의 통풍을 고려하여 목재깔판을 사용, 습기가	포장재료에 닿지 않도록하여 보관한다.

나. 취급

재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에 보관하고 운반 및 취급시 포장이 파손되	지 않도록 주의한다.

다. 환경 조건

방수층 시공을 할 때 시공전 24시간 주위 기온이 4℃이상이며 또한 방수제 제조업자의	제품자료에 의한 경화시간동안 4℃이상의 기온이 지속될 것이 예상될 때 시공한다.

2. 제   품

2.1 제품

CRS-씰 액체방수제는 에폭시수지 5～10중량부를 비이온계면 활성제 5～10중량부로 에멀죤화       시킨 후 실리콘수지 1～3중량부, 에틸렌글리콜수지 20～30중량부를 첨가한 후 특수계면활성       제가 첨가된 수지 30～50 중량부로 혼합된 SEAL로서 시멘트와의 혼합성 및 이상적인 수화반       응을 진행시켜 감수효과 및 강도증진에 기여하며 OH, COOH기를 갖는 주쇄가 콘크리트면에        강력한 소수결합, 이온결합을 일으켜 미세공극에 침투하며 부착력과 방수성을 완벽히 발휘       하는 침투식 액체 방수제이다.

2.2 자재 품질관리

가. 시험

제조회사별, 제품규격별로 KS F 4925에 따라 시험을 하여야 한다.

나. 자재검수

방수자재 현장반입시 제조업자명, 건조상태에 대하여 발주자 대리인의 입회 검사를 받고

현장에 반입하여야 한다.

3. 시   공

3.1 시공 요약

가. 기본 바탕 정리

나. CRS-SEAL 페이스트 바름

다. CRS-SEAL 방수액 침투

라. CRS-SEAL 페이스트 바름

마. CRS-SEAL 방수몰탈 바름

3.2 시공 방법

3.2.1 기본 바탕 정리

가. 바탕 면에 부착된, 흙, 먼지, 모래, 자갈 및 레이탄스 등은 정, 와이어 브러쉬, 솔               등으로 제거하고 지푸라기, 못, 철선 등이 모체에 깊이 박힌 부분은 충분한 깊이까지               파낸다.

나. 모체에 건조 균열이 진행중이라고 인정되는 곳 또는 방수층에 결함이 생길 우려가	있는 부분에 대해서는 감독원과 협의하여 그 대책을 강구한다.

라. 바탕 처리 후 물씻기, 기타 방법으로 완전히 청소하여 방수공사를 실시한다.

마. 바탕면은 방수층의 부착이 잘 되게하여 완성 후 탈리, 균열 등이 생기지 않게 한다.

3.2.1 CRS-SEAL 페이스트 바름

시멘트 0.7㎏에 방수액 0.1ℓ, 물 0.3ℓ로 배합하여 균일하게 도포한다.

3.2.3 CRS-SEAL 방수액 침투

방수액 0.1ℓ에 물 0.3ℓ비율로 혼합하여 롤라, 솔 또는 스프레이로 골고루 도포한다.

3.2.4 CRS-SEAL 페이스트 바름

시멘트 0.7㎏에 방수액 0.1ℓ, 물 0.3ℓ로 배합하여 균일하게 도포한다.

3.25 CRS-SEAL 방수 몰탈 바름

시멘트 5㎏에 모래 0.01M3와 방수액 0.08ℓ, 물0.8ℓ을 혼합시켜 분체와 배합하여 균일

하게 도포한다.

3.3 품질관리

3.3.1 담수시험

가. 방수보호층 시공 전에 방수시공된 부위의 모든 드레인을 막고 맑은 물을 채운 후                 24시간 동안 관찰하여 누수여부를 확인해야 한다.

나. 만약 누수가 발견되면 물을 배수시키고 건조 후 보수하고, 보수가 완료되면 다시

드레인을 막고 같은 순서로 담수시험을 실시한다.

다. 다시 누수부위가 있으면 누수가 발견되지 않을 때까지 위 내용을 반복하여 발	주자 대리인의 승인을 받아야 한다.

3.3.2 품질시험

제품에 관한 품질시험은 선정시험, 관리시험 각각1회씩 실시한다.

단. 선정시험은 국가공인시험기관 발행 품질관리 시험성적서로도 가능하다.

3.4 양생

가. 시공 완료 후 방수층 손실방지를 위한 출입제한 등의 조치를 하여야 한다.

나. 직사일광이나 바람, 고온 등에 의해서 건조될 우려가 있는 경우는 보호조치를 강구한             다.

다. 밀폐장소 등에서의 결로의 우려가 있는 경우는 환기, 통풍, 제습 등의 조치를 강구한다.

라. 저온에 의한 동결방지를 위하여 보양한다.