10000 방수공사

10070 침투성방수 공사

1. 일반사항

1.1 적용 범위

건축, 토목 콘크리트 구조물의 지하내.외벽, 지상층 실내, 화장실, 발코니 등에 시공하는

경우에 적용하고 시방에 명시되지 않은 부분은 도면을 참조한다.

1.2 관련시방

공사와 관련이 있는 사항 중 본 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 건교부 표준 시방서         의 해당사항에 따른다.

1.3 참조도서

다음 규준은 본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고  있는	것으로 본다.

1.3.1 한국 산업 규격 (KS)

가. KS A 0006 - 시험장소의 표준상태

나. KS A 3101 - 샘플링 검사통칙

다. KS F 2502 - 골재의 체가름시험 방법

라. KS F 4001 - 보도용 콘크리트판

마. KS F 4715 - 엷은 마무리용 벽 바름재

바. KS F 4716 - 시멘트계 바탕 바름재

사. KS F 4916 - 시멘트 혼화용 폴리머 분산제

아. KS L 5105 - 수경성 시멘트 모르타르의 압축강도 시험방법

자. KS L 5201 - 포틀랜드 시멘트

차. KS L 5204 - 백색 포틀랜드 시멘트

카. KS L 5205 - 내화물용 알루미나 시멘트

타. KS L 5207 - 내화물용 알루미나 시멘트의 물리 시험방법

파. KS M 7602 - 거름종이 (화학 분석용)

1.4 제출물

1.4.1 시공계획서

가. 세부공정계획서

나. 시공 상태 검측 계획서

다. 품질관리계획서 (시공순서 및 방법, 자재관리, 작업환경, 보양 및 보수방법, 방수

배합비에 관한 특기사항, 품질보증기간, 관리시험계획)

1.4.2 자재 제품자료

방수재에 대하여 프라이머 및 부속재에 관한 자료가 포함된 제조업자의 제품자료

1.4.3 시공상세도면

치켜올림, 감아내림, 오목모서리, 볼록모서리, 신축줄눈, 이음타설부, 드레인 주위, 파

라펫(PARAPET)주위, 고정철물주위 및 설비배관 관통부 주위의 부분처리 방법이 포함된

방수 시공상세도

1.4.4 시공확인서

시공자는 사전에 견본시공을 한 후 제품 적용에 대한 적합성 여부를 확인한 후 서명 날           인한 견본시공 보고서를 발주자 대리인에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.5 자격

가. 본 시방에 적용된 자재는 국산품이어야 한다.

나. 본 시방에 명기되지 않는 사항은 관련시방서 및 제조사의 해석에 따른다.

다. 본 시방에 명시된 제품은 건설교통부 신기술 인증제품을 사용하여야 한다.

라. 방수공사 시공은 특기시방에 명시된 제조사로 하여금 시공토록하여 책임시공이 될                수 있도록 하며, 시공전에 감리, 감독관의 승인을 득한다.

마. 본 시방에 명기된 제품은 KSF 4918 규정에 적합한 제품이다.

1.6 견본시공

가. 발주자 대리인의 요청시 지정하는 위치에 견본 시공을 하여 발주자 대리인의 승인을              받는다.

나. 견본 시공 부위는 당해 공사에 적합한 판정이 있을 경우 시공물의 일부분으로 간주한다.

1.7 운송, 보관 및 취급

가. 보관

본 제품은 완제품으로 현장에 공급되며 영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기	및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될	경우 품질의 변화가 발생되지 않도록 바닥의 통풍을 고려하여 목재깔판을 사용, 습기가	포장재료에 닿지 않도록하여 보관한다.

나. 취급

재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관하고 운반 및 취

급 시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의하고 손상된 자재나 유효기간이 지난 것

은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

다. 환경 조건

방수층 시공을 할 때 시공전 24시간 주위 기온이 4℃이상이며 또한 방수제 제조업자의           제품자료에 의한 경화시간동안 4℃이상의 기온이 지속될 것이 예상될 때 시공한다.

2. 제   품

2.1 제 품

가. CRS-네스몰 방수제는 0.07m/m～1.4m/m 사이의 입도 조정된 규사 100중량부에 포틀랜드

시멘트를 70～120중량부로 혼합하여 방수용 베이스 몰탈 조성물을 만든 다음 내후성에

강한 에틸렌-염화비닐-비닐라우레이트계(재유화형분말수지)를 5～10중량부, 하이드로

카본 0.1～0.4중량부, 비이온성인 하이드록시 에칠메틸셀룰로스 0.05～0.2중량부와              금속염과 단섬유, 계면활성제가 각각 0.3～1중량부로 조성된 물의 표면장력 감소와              보수성, 접착성 증진과 모세관 공극으로 물의 침투(흡수성)를 방지하며 이를 자동화             된 혼합설비를 갖춘 공장에서 일정한 배합으로 기조합한 방수조성물로 뛰어난 접착성             능과 강도, 방수성능이 우수하며 침투성이 뛰어난 국가공인 신기술 120호 방수제품이             다.

나. 물

현장에 사용하는 물은 청정하고 유해성분인 염분, 철분 및 유기물등이 포함되지 않은

것을 사용한다.

다. 재유화형 분말 폴리머 수지(폴리머 분산제)

CRS-네스몰에 사용하는 폴리머는 침투성에 영향을 주지않는 분말타입의 삼중합(터포리            머)된 상태로 물과 쉽게 친화하여 재유화 되는 분말형 폴리머 분산제이다.

3. 시   공

3.1 일반 시공 순서 요약

가. 기본 바탕 준비

나. 표면 살수

다. 재료 혼합

라. 혼합 슬러리 바름 (2회) (CRS-7000)

마. 양 생

3.2 시공 방법

3.2.1 바탕정리

가. 방수바탕은 레이턴스, 유지류, 녹 등의 방수층의 박리를 발생시킬 수 있는 이물질               을 제거한다.

나. 모체의 취약 부위는 방수몰탈로 충진한다.

다. 바탕이 건조한 경우에는 표면에 살수 작업을 실시한다.

3.2.2 재료혼합

가. 기조합 방수조성물(CRS-7000) 한포(25KG)에 물(5.5～7ℓ)을 전동교반기 또는 수작업

으로 분말이 완전히 풀어져 균일하게 될 때까지 혼합하여 슬러리 상태로 만들며 바탕             의 건조상태, 수작업과 기계작업의 형태에 따라 재료와 물의 혼합비를 ±25% 범위내             에서 조절하여 사용할 수 있다.

나. 혼합이 완료되면 약 3～5분간 정지한 후 (Slake Time) 사용한다.

3.2.3 슬러리 도포

가. 혼합된 CRS-네스몰 7000슬러리를 방수비, 솔, 스프레이, 흙손 등으로 시공한다.

나. 방수비, 솔 시공시에는 2회로 시공하며, 1회와 2회의 시공은 1회 도포한 슬러리가

굳기전에 재도포해야 하므로 1,2회를 병행하여 실시한다.

다. 스프레이 시공시에는 1회만 도포하고 방수비로 표면처리한다.

라. 핀홀 발생시 흙손 또는 방수비로 다시 눌러 주어 제거한다.

마. 몰탈 압송장비를 이용하여 기계화 시공을 실시하는 경우 건사이즈, 시공속도, 분사

거리, 분사각도 등을 조정하여 도포되도록 한다.

바. 소요 자재량은 1M2기준 CRS-네스몰 2Kg이다.

3.2.4 양   생

가. 도포(CRS-7000) 완료 후 적절한 양생을 한다.

나. 직사광선이나, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우에는 살수 또는 시트등               으로 보호하여 양생한다.

다. 특히 재령초기에는 충격 진동 등의 영향을 주지 않도록 한다.

3.2.5 시공 완료 후 방수층 손상방지를 위한 출입제한 등의 조치를 하여야 한다.

3.2.6 직사일광이나 바람, 고온 등에 의해서 갑자기 건조될 우려가 있는 경우는 보호조치

를 강구한다.

3.2.7 밀폐장소 등에서 결로의 우려가 있는 경우는 환기, 통풍, 제습 등의 조치를 강구한다.

3.2.8 저온에 의한 동결방지를 위하여 보양한다.

3.3 품질 관리

3.3.1 담수 시험

가. 방수 보호층 시공전에 방수시공된 부위의 모든 드레인을 막고 맑은 물을 30mm깊이               로 채운 후 48시간 동안 관찰하여 누수여부를 발주자 대리인의 입회하에 확인해야               한다.

나. 만약 누수가 발견되면 물을 배수시키고 건조 후 보수하고, 보수가 완료되면 다시                드레인을 막고 같은 순서로 담수시험을 재 실시한다.

다. 다시 누수부위가 있으면 누수가 발견되지 않을 때까지 보수 및 담수 시험을 반복하               여 발주자 대리인의 승인을 받아야 한다.

3.3.2 품질 시험

제품에 관한 품질시험은 선정시험, 관리시험 각각 1회씩 실시한다.

단. 선정시험은 국가공인시험기관 발행 품질관리시험성적서로도 가능하다.

3.4 기 타

가. 방수자재는 생산자명, 상품명이 표시된 포장상태로 현장에 반입한다.

나. 네스몰은 건조하고 통풍이 잘되면서 외부기후의 영향을 받지 않는 곳에 보관한다.