·10000 방수공사

도막방수 특기시방서

10060 SHEET 방수(NEO-SHEET방수)

2005.10.01. Rev.0 네영관-01-02-03

1. 일반사항

1.1 적용 범위

콘크리트 구조물의 지붕, 지하외벽, 지하바닥, 지상 비노출바닥 등에 시공하는 경우에 적         용하고 시방에 명시되지 않은 부분은 도면을 참조한다.

1.2 관련시방

공사와 관련이 있는 사항 중 본 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 건교부 표준시방서	의 해당사항에 따른다.

1.3 참조도서

다음 규준은 본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는	것으로 본다.

1.3.1한국 산업 규격 (KS)

1.3.1.1. KS A 0006 - 시험장소의 표준상태

1.3.1.2. KS A 0021 - 수치의 맺음법

1.3.1.3. KS F 2274 - 건축용 합성 수지재의 촉진노출 시험

1.3.1.4. KS M 6518 - 가황 고무 물리 시험 방법

1.3.1.5. KS M 6555 - 고무용 탄산칼슘

1.4 제출물

1.4.1 시공계획서

방수층 및 보호층과 마감재에 관한 사항, 자재의 운반 및 보관계획, 품질관리 및 담수	시험이 포함된 도막방수 시공계획서

1.4.2 자재 제품자료

방수재에 대하여 프라이머 및 부속재에 관한 자료가 포함된 제조업자의 제품자료

1.4.3 시공상세도면

치켜올림, 감아내림, 오목모서리, 볼록모서리, 신축줄눈, 이음타설부, 드레인 주위, 파           라펫(PARAPET)주위, 고정철물주위 및 설비배관 관통부 주위의 부분처리 방법이 포함된	방수시공상세도

1.4.4 시공확인서

시공자는 사전에 견본시공을 한 후 제품 적용에 대한 적합성 여부를 확인한 후 서명날	인한 견본시공 보고서를 발주자 대리인에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.5 자격

1.5.1 본 시방에 적용된 자재는 국산품이어야 한다.

1.5.2 본 시방에 명기되지 않는 사항은 관련시방서 및 제조사의 해석에 따른다.

1.5.3 방수공사 시공은 특기시방에 명시된 제조사로 하여금 시공토록 하여 책임시공이 될               수 있도록 하며, 시공전에 감리, 감독관의 승인을 득한다.

④ 본 시방에 명기된 제품은 KSF 4917 규정에 적합한 제품이다.

1.6 견본시공

1.6.1 발주자 대리인의 요청시 지정하는 위치에 이내로 견본시공을 하여 발주자 대리인의	승인을 받고 시공하여야 한다.

1.6.2 견본 시공 부위는 당해 공사에 적합한 판정이 있을 경우 시공물의 일부분으로 간주	한다.

1.7 운송, 보관 및 취급

1.7.1 보관

본 제품은 완제품으로 현장에 공급되며 영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기	및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될	경우 품질의 변화가 발생되지 않도록 바닥의 통풍을 고려하여 목재깔판을 사용, 습기가	포장재료에 닿지 않도록 하여 보관한다.

1.7.2 취급

재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관하고 운반 및 취급	시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의하고 손상된 자재나 유효기간이 지난 것은 즉	시 장외로 반출하여야 한다.

1.7.3 환경조건

방수층 시공을 할 때 시공전 24시간 주위 기온이 4℃이상이며 또한 방수제 제조업자의           제품자료에 의한 경화시간동안 4℃이상의 기온이 지속될 것이 예상될 때 시공한다.

2. 제   품

2.1 제 품

시트 제조용 아스팔트 40～60중량부, 스틸렌 부타디엔스틸랜 10～20중량부, 하이드로카본형	오일 10～15중량부, DOP 5～10중량부, NBR 5～10중량부 외 3종을 5～8중량부를 혼합, 가열	하여 합성시킨 SHEET방수제이다.

2.2 제품에 관한 품질시험은 선정시험, 관리시험 각각 1회씩 실시한다.

단. 선정시험은 국가공인시험기관 발행 품질관리시험성적서로도 가능하다.

2.3 부차적인 재료인 프라이머 방수시공자가 지정하여 사용한다.

2.4 후속공정에 사용하는 방수층 보호재는 발포 P.E, 몰탈, 벽돌등을 사용하며 제품의 품질은

KS또는 Q 규격에 따른다.

2.5 프라이머

프라이머는 솔 또는 뿜칠기구나 고무주걱 등으로 도포하는데 지장이 없고, 품질에 적합한	것으로 방수제 제조업자가 지정하는 것으로 한다.

3. 시   공

3.1 적용 기준

적용 부위 및 시공대상은 도면에 의하고 바닥은 두께 3mm를 표준으로 한다.

3.2 시공 일반

3.2.1 방수시공상 필요한 사항은 모두 방수시공자의 책임으로 세밀히 시공한다.

3.2.2 방수공사의 시공에는 천후, 기온 등의 영향이 있으므로 습하고 흐린날씨나 서열, 한냉	시기를 피해 시공한다.

3.2.3 콘크리트 바탕 상태 및 현장여건에 따라 부직포의 사용위치 및 조합방법을 방수시공              자의 판단에 따라 변경시공 할 수 있다.

3.3 일반시공순서 요약

콘크리트 쇠흙손마감 및 고름몰탈, 보호몰탈 별도 시공

3.3.1 기본 바탕 처리

3.3.2 프라이머 도포

3.3.3 시트 (NS-100)부착

3.4 시공 방법

3.4.1 기본 바탕 처리

가. 모체면의 보강, 땜빵, 지수작업을 한다.

나. 철선, 콘, 목편 등 이물질을 제거하고 바탕면을 깨끗이 물청소한다.

3.4.2  프라이머 도포

프라이머를 0.2～0.4ℓ/M2되게 균일하게 솔 또는 로라로 도포한 후 충분히 건조시킨             다.

3.4.3 보강 붙임

꺽임 부위 , 드레인 부위 등 요주의 부분은 보강 시트작업을 한다.

3.4.4 수평면 방수

물흐름 방향에 따라 올라가면서 SHEET작업을 하되, 시트와 시트의 겹치는 부위가 10Cm	이상 삽입하여 기포현상이 없도록 부착한다.

3.4.5 수직부위 방수

3.4.5.1. 수평 바닥과 수직벽이 만나는 코너 부위는 바닥의 (NS-100)시트를 수직벽쪽으                    로 10cm 이상 올려붙이고 수직에서 내려오는 네오 시트도 수평으로 10cm이상                    내려 붙여서 2겹이 되게 한다.

3.4.5.2 벽체가 2cm이상 높이로 되어있을 때는 보호벽돌을 쌓기전에 흘러내리지 않                      도 록 전면 열융착 한다.

3.5 품질관리

3.5.1 담수시험

3.5.1.1. 방수보호층 시공 전에 방수시공된 부위의 모든 드레인을 막고 맑은 물을 75mm                   깊이로 채운 후 72시간 동안 관찰하여 누수여부를 발주자 대리인의 입회하에                    확인해야 파손을 방지한다.

3.5.1.2 만약 누수가 발견되면 물을 배수시키고 건조 후 보수하고, 보수가 완료되면 다                    시 드레인을 막고 같은 순서로 담수시험을 재실시 한다.

3.5.1.3 다시 누수부위가 있으면 누수가 발견되지 않을때 까지 보수 및 담수 시험을 반                    복 하여 발주자 대리인의 승인을 받아야 한다.

3.5.2 품질시험

제품에 관한 품질시험은 선정시험, 관리시험 각각 1회씩 실시한다.

단. 선정시험은 국가공인시험기관 발행 품질관리시험성적서로도 가능하다.

3.6 보호층

3.6.1 수평바닥 - 방수층 도포가 끝남과 동시에 보호몰탈을 (24mm～30mm)타설하여 방수                 층 파손을 방지한다.

3.6.2 수직벽 - 옥상 부분은 0.5B 벽돌쌓기로 방수층을 보호하고 지하외벽 부위는 벽돌쌓                        기 또는 폴리에틸렌계열 방수층 보호재를 부착하여 되메우기시 발생되는                        방수층의 손상을 방지한다.

3.6.3 지하 외벽의 되메기우시 성토의 방법, 재료등은 토공사 시방서에 따르고 이에따른                방수층 파손이 없도록 주의해야 한다.