10000 방수공사

10050 다층형 복합방수(고무아스팔트 복합방수)공사

1. 일반사항

1.1 적용 범위

콘크리트 구조물의 지붕, 지하외벽, 지하바닥, 지상 비노출바닥 등에 시공하는 경우에 적용

하고 시방에 명시되지 않은 부분은 도면을 참조한다.

1.2 관련시방

공사와 관련이 있는 사항 중 본 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 건교부 표준시방서의	해당사항에 따른다.

1.3 참조도서

다음 규준은 본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는	것으로 본다.

1.3.1 한국 산업 규격 (KS)

가. KS F 3211 - 지붕용 도막 방수재

나. KS F 4917 - 개량 아스팔트 방수 시트

1.4 제출물

가. 시공계획서

방수층 및 보호층과 마감재에 관한 사항, 자재의 운반 및 보관계획, 품질관리 및 담수

시험이 포함된 도막방수 시공계획서

나. 자재 제품자료

방수재에 대하여 프라이머 및 부속재에 관한 자료가 포함된 제조업자의 제품자료

다.  시공상세도면

치켜올림, 감아내림, 오목모서리, 볼록모서리, 신축줄눈, 이음타설부, 드레인 주위,

파라펫(PARAPET)주위, 고정철물주위 및 설비배관 관통부 주위의 부분처리 방법이 포

함된 방수 시공상세도

라. 시공확인서

시공자는 사전에 견본시공을 한 후 제품 적용에 대한 적합성 여부를 확인한 후 서명날	인한 견본시공 보고서를 발주자 대리인에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.5 자격

가. 본 시방에 적용된 자재는 국산품이어야 한다.

나. 본 시방에 명기되지 않는 사항은 관련시방서 및 제조사의 해석에 따른다.

다. 방수공사 시공은 특기시방에 명시된 제조사로 하여금 시공토록 하여 책임시공이 될               수 있도록 하며, 시공전에 감리, 감독관의 승인을 득한다.

라. 본 시방에 명기된 도막 제품은 환경표지인증서를 획득한 제품이어야 한다.

마. 본 시방에 명기된 제품은 KS F 4917, KS F 3211 규정에 적합한 제품이며 K.S인증을

획득 한 제품이어야 한다.

1.6 견본시공

가. 발주자 대리인의 요청시 지정하는 위치에 이내로 견본 시공을 하여 발주자 대리인의

승인을 받고 시공하여야 한다.

나. 견본 시공 부위는 당해 공사에 적합한 판정이 있을 경우 시공물의 일부분으로 간주한다.

1.7 운송, 보관 및 취급

가. 보관

본 제품은 완제품으로 현장에 공급되며 영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기	및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될	경우 품질의 변화가 발생되지 않도록 바닥의 통풍을 고려하여 목재깔판을 사용, 습기가	포장 재료에 닿지 않도록 하여 보관한다.

나. 취급

재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관하고 운반 및 취급	시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의하고 손상된 자재나 유효기간이 지난 것은 즉	시 장외로 반출하여야 한다.

다. 환경조건

방수층 시공을 할 때 시공전 24시간 주위 기온이 4℃이상이며 또한 방수제 제조업자의           제품자료에 의한 경화시간동안 4℃이상의 기온이 지속될 것이 예상될 때 시공한다.

2. 제   품

2.1 제 품

CRS-다층형 복합방수는 아스팔트 40～50 중량부에 SB-LATEX 공중합체 30～40 중량부, 유          화 혼화성 음이온 유화제 10～15 중량부, RONDIS-K 5～10중량부, 안정제 3～5 중량부, 특         수첨가제 5～10 중량부를 첨가하여 숙성 및 냉각시킨 강력한 도막방수제와 표면이 강화된         시트(NEO-보강시트)를 복합시킨 제품으로 수밀한 방수막의 형성 및 뛰어난 신장율로 바탕         의 미세균열 및 계절에 따른 온도 변화에 능동적으로 대처할수 있으며 환경 표지 인증서         를 획득하고 국제 품질보증 인증 시스템에 의해 생산되어지는 고무아스팔트 도막재와            SHEET재를 복합한 방수 시스템이다

2.1.1 제품에 관한 품질시험은 선정시험, 관리시험 각각 1회씩 실시한다.

단, 선정시험은 국가공인시험기관 발행 품질관리시험성적서로도 가능하다.

2.1.2 부차적인 재료인 프라이머는 방수시공자가 지정하여 사용한다.

2.1.3 후속공정에 사용하는 방수층 보호재는 발포 P.E, 몰탈, 벽돌등을 사용한다.

2.2 재료

KS F 3211의 규정에 준하는 전면 부착식 일체형 방수도막으로 구성된 환경친화적 제품인

냉공법 고무아스팔트 도막재 CRS-SEAL COAT 및 KS F 4917 개량 아스팔트 방수시트이며, 표

면이 강화된 NEO-보강시트

2.3 프라이머

프라이머는 로라 또는 뿜칠기구나 고무주걱 등으로 도포하는데 지장이 없고, 품질에 적합한

것으로 방수제 제조업자가 지정하는 것으로 한다.

3. 시   공

3.1 적용 기준

적용 부위 및 시공대상은 도면에 의하고 시방서를 참조한다.

3.2 일반시공순서 요약

콘크리트 쇠흙손마감 및 고름몰탈 별도 시공

가. 기본 바탕 처리

나. CRS-RESIN COAT(프라이머) 도포

다. CRS-SEAL COAT 도포(환경표지인증서(제3370호) 획득 제품)

라. NEO-보강시트 부착

3.3 시공 방법

3.3.1 표면 준비

가. 방수재가 도포 될 바탕 바닥은 쇠흙손마감 또는 고름몰탈이 되어 있어야 하며, 벽

체는 CON'C면처리 (CON'C부실부위 제거 및 보강, 돌출부 제거)

나. 제조업자의 지침에 따라 바탕을 청소하고 준비한다.

3.3.2 지하 외벽 및 상부 슬라브, 옥상부위

가. 바탕 정리된 표면에 물과 배합된 CRS-RESIN COAT(프라이머)를 0.3～0.4ℓ/M2 고르               게 도포한다.

나. 프라이머가 손에 묻어나지 않을 정도로 양생이 되면 CRS-SEAL COAT 도막 방수재

(CRS-600)를 바탕면이 노출되지 않도록 균일하게 도포한다.

다. 시트 방수재의 박리지를 제거하며 기포가 없도록 전면 부착한다.

라. 시트 상호간의 겹침부위는 100mm이며, 자착에 의한 접착 또는 필요에 따라 토치로	가열하여 죠인트 접착시킨다.

마. 필요에 따라 시트 죠인트 부위에 도막재를 보강(W=100)한다.

바. 시트재 상부에 강화된 P.P층을 부착한 제품으로 보호몰탈을 생략할 수 있다.

(PE필름 1겹 시공)

3.4 기타공사 및 품질관리

가. 기초 형태에 따른 파일보강 방수는 별도의 상세도에 따라 조치한다.

나. 담수시험 : 옥상의 경우 50mm이상 물을 채워 24시간 경과하여 품질을 확인한다.

다. 만약 누수가 발견되면 물을 배수시키고 건조 후 보수하고, 보수가 완료되면 다시 드레	인을 막고 같은 순서로 담수시험을 재실시 한다.

라. 다시 누수부위가 있으면 누수가 발견되지 않을때까지 보수 및 담수 시험을 반복하여

발주자 대리인의 승인을 받아야 한다.